## Slide 1: TECNOLOGIA EM COMPOSITES
Cristian Campos
Assistente técnico
SEGMENTO AUTOMOTIVO

## Slide 2
O Grupo

## Slide 3
  214 funcionários
  13 funcionários no Centro de Tecnologia
  Líder no mercado de Composites e uma das maiores fornecedoras de resinas para o mercado de Revestimentos e Artes Gráficas
  Área em Mogi das Cruzes: 324,000 m²
Polynt Reichhold do Brasil

## Slide 4
Marcas Registradas
POLYLITE®/ POLYDYNE®/ ENYDYNE® - Resinas poliésteres insaturadas para aplicações reforçadas e não reforçadas para os mercados automobilísticos, náutico, construção civil, e outras inúmeras aplicações.
NORPOL ®/ ARMORFLEX® / CENTERGEL ®/ POLYGEL ® – Gel Coats desenvolvidos para acabamento externo e proteção dos composites, que requerem resistência a formação de blistering, intempéries e água, proporcionando ao produto final um acabamento superior com superfície lisa e alto brilho. São também utilizados para a fabricação de moldes.
DION®/ EPOVIA® - Resinas epóxi éster vinílicas e poliéster bisfenólicas de alto desempenho, para aplicações que envolvam contato direto e permanente com altas temperaturas e produtos químicos agressivos.
ARMORPASTE® / CENTERGEL PNR® - Pastas pigmentadas não reativas isentas de Chumbo, utilizada para tingimento de resinas e gel coat.

## Slide 5: Introdução
Rodoviário
225 Mil Km de Estradas
pavimentadas.
Transporte de Cargas
Transporte de pessoas
65% transporte é rodoviário
19,5% Participação Compósites

## Slide 6: Setor na Pandemia
Baixa na atividade industrial e comercial
Queda no poder de compra
Falta de peças
Alta nos preços de toda cadeia

## Slide 7: Setor na Pandemia
Redução/Congelamento licitação de Ônibus
Turismo Rodoviário ficou parado
Agronegócio e E-commerce; aumento de 20% produção de caminhões (2021)

## Slide 8: Projeções para 2022
Fonte: Anfavea (Associação Nacional de Fabricação de Veículos Automotores)
Na divisão por segmento, os caminhões devem responder por 159 mil unidades e os ônibus, por 19 mil, como no ano passado.
O motivo da revisão não é a queda na procura, mas a dificuldade de produzir pela falta de componentes nas linhas de montagem. “Não é apenas a falta de semicondutores [chips], há um grande desafio logístico para abastecer as linhas”

## Slide 9: LINHA DE PRODUTOS

## Slide 10: FABRICAÇÃO DE MOLDES

## Slide 11
Gel coat éster vinílico, foi formulado especialmente para fabricação de moldes e possui elevada resistência a altas temperaturas e foi desenvolvido para obter alta tiragem de peças.
CARACTERÍSTICAS:
Brilho duradouro;
Boa resistência ao solventes;
Elevada temperatura de deformação, reduzindo a possibilidade de ocorrência de trincas;
Baixa viscosidade de aplicação, evitando espessura de filme excessivamente alta;
Alta tixotropia evitando escorrimento.
PRODUTOS | CORES
Norpol® GM 60014 - S | Verde
Norpol® GM 90000 - S | Preto
NORPOL® GM
Gel Molde

## Slide 12
CARACTERÍSTICAS:
Alto brilho de superfície;
Facilidade de desmoldagem;
Excelente aspecto visual.
Foi formulado especialmente para fabricação de moldes, oferece elevado brilho inicial, facilitando a desmoldagem e proporcionando á peça moldada excelente aspecto visual. Disponível na cor Vermelho.
CENTERGEL® ISO MOLDE VM 28244
Gel Molde

## Slide 13
Aplicar o gel molde em 4 camadas de 0,2mm cada até atingir 0,8 mm, o que proporcionará no mínimo uma espessura de 0,6 mm pós-curado
Catalise entre 1,25 – 2,0% de MEK-P
Temperatura ambiente mínima: 18°C
Pressão: 30 – 60 PSI
Distância entre a pistola e o molde: 40 cm
Curar de 4 a 6 horas, antes de iniciar a laminação
Aplicação do Gel Molde

## Slide 14
Skin Coat
POLYLITE® 33411 / POLYLITE® LP 8847
Resina poliéster insaturada, isoftálica, totalmente polimerizável, média reatividade, baixa viscosidade.
Características:
Ótima resistência à água quente e à intempéries;
Alta temperatura de distorção térmica (HDT);
Ótima resistência à meios ácidos;
Utilizada como barreira química;
Versões pré-aceleradas, não aceleradas, e tixotrópicas.
A primeira camada do laminado com resina isoftálica é essencial para evitar trincas no gel coat, provocadas por falhas (bolhas de ar ou fibra seca)

## Slide 15: RESINA DE BAIXA CONTRAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MOLDES

## Slide 16
POLYLITE® 33542-25
Resina de Baixa Contração
Resina pronta para utilização, pré-acelerada e pré-cargueada, indicado para construção de moldes em PRFV, utilizando MEK convencional (Peróxido de Metil Etil Cetona).

## Slide 17
CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS
80% de redução no tempo de produção dos moldes | Redução significativa nos custos de mão-de-obra. Construção do molde em tempo reduzido
Baixa contração | Moldes reproduzidos com exatidão Moldes isentos de deformações ou empenamento Eliminação de marcas de fibra na superfície.
Rápido desenvolvimento de dureza Barcol | Desmoldagem mais rápida da Matriz (modelo – Plug)
Pré-aditivada com ATH | Dureza mais elevada Melhor transferência de calor
Pré-acelerada | Não há necessidade de adição de promotores
Resina de Baixa Contração

## Slide 18
PRODUTOS | QUANTIDADE
POLYLITE 33542-25 | 100 PARTES
PERÓXIDO DE MEK | 1,25 PARTES
ROVING | 18 -22%
Formulação do Composto
Exemplo Prático
PRODUTOS | QUANTIDADE
POLYLITE 33542-25 | 20 KG
PERÓXIDO DE MEK | 250 GRAMAS
ROVING | 4,5 – 5,5 KG
Resina de Baixa Contração

## Slide 19
Etapa Final
Aguardar tempo mínimo de 24 horas para desmoldar
Posicionar a estrutura e laminar as regiões de fixação
ESTRUTURA E DESMOLDAGEM

## Slide 20
Brilho / Acabamento: a peça produzida nunca terá melhor aparência que o molde;
Exatidão: Estabilidade dimensional, sem marcações das fibras, sem empenamentos, sem trincas;
Durabilidade: maior vida útil de um molde significa melhor cuidado, maior produtividade, menos reparos, menor mão de obra = clientes satisfeitos.
IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DO MOLDE
“Um molde ruim, irá produzir milhares de peças ruins”
“Um molde bom, irá produzir milhares de peças boas”

## Slide 21: RTM LIGHT

## Slide 22
O processo de RTM Light (Resin Transfer Molding) é um sistema que utiliza molde fechado com auxilio de vácuo para escoamento da resina entre os reforços.
Geralmente utilizam-se resinas de baixa viscosidade, mantas especiais, algumas com núcleos de polipropileno com espessura pré-definida de acordo com o projeto.
Além das inúmeras vantagens técnicas apresentadas por esse processo, temos também a baixa emissão de voláteis orgânicos (monômero de estireno) ao meio ambiente. Outra vantagem importante é produção de peças com acabamento liso nas duas superfícies, baixo desperdício de materiais, peças sem bolhas, melhores propriedades mecânicas.
Definição

## Slide 23
Processo

## Slide 24
Processo de Fabricação
Colocação das Fibras de Vidro
Molde Fechado
Aplicando Vácuo de Fechamento
Início da injeção da resina

## Slide 25
Injeção da resina em andamento
Aguardando cura para desmoldagem
Resíduo de resina
Injeção de ar comprimido
para desmoldagem
Processo de Fabricação

## Slide 26
Peça desmoldada vista frontal
Processo de Fabricação

## Slide 27
Resinas para RTM LIGHT
CARACTERÍSTICAS:
Possui rápido ciclo de cura á temperatura ambiente;
Ótima admissão de cargas minerais;
Excelente estabilidade dimensional;
Baixa viscosidade.
Alto HDT
Facilidade na desmoldagem
Catalise: 0,1% DMA + 1,0 % de AAP (Peróxido de Acetil Acetona)
POLYLITE® 10224 / POLYDYNE® 7215

## Slide 28
Propriedades Mecânicas
Características | Valores Típicos
Resistência Máxima à Tração (MPa) | 60
Módulo de Elasticidade em Tração (MPa) | 3400
Elongação em Tração (%) | 1,5
Resistência Máxima à Flexão (MPa) | 130
Módulo de Elasticidade em Flexão (MPa) | 3900
Dureza Barcol | 40
HDT (°C) | 80
POLYLITE® 10224 / POLYDYNE® 7215

## Slide 29
Aplicações

## Slide 30: LAMINAÇÃO

## Slide 31
É um dos mais simples e antigos processos de fabricação, empregado pela indústria de Composites. A laminação manual ou Hand Lay-Up, praticamente não exige investimentos em equipamentos sofisticados. Diversos produtos são fabricados através desse sistema, tais como barcos, tanques, painéis e chapas, peças automotivas, etc.
Principais Vantagens do Processo:
Baixo investimento em moldes e equipamentos;
Nenhuma restrição ao tamanho das peças;
Facilidade de aplicação;
Possibilidade de laminação em campo.
HAND LAY UP

## Slide 32
O processo de laminação á pistola Spray-UP consiste na aplicação simultânea de fibras de vidro e resina sobre o molde. Este método é utilizado em aplicações de formas e tamanhos diversos. A aplicação é feita por equipamentos conhecidos como pistolas laminadoras, que cortam as fibras em comprimento pré-determinados. A laminação Spray-up é vantajosa para a moldagem de peças grandes e complexas, onde a conformação de mantas e tecidos se torna mais difícil.
Principais Vantagens do Processo:
Moldes simples e de baixo custo;
Nenhuma restrição ao tamanho das peças;
Facilidade de aplicação;
Possibilidade de laminação em campo.
Processo automatizado.
SPRAY UP

## Slide 33
Resinas Especiais para Laminação
Pré-acelerada
Indicador de cura
Alto teor de sólidos
Rápido ciclo de cura
Ótima umectação da fibra
Contração linear <1%
Tixotropica
POLYLITE® 10228 / ENYDYNE® H 871
POLYDYNE®9050
Auto Extinguível
Pré-acelerada
Tixotropica
Média Reatividade
Atende Normas ASTM D-635 e UL-94

## Slide 34
APLICAÇÕES
ENYDYNE® H 871
POLYDYNE® 7215
TETO
REVESTIMENTO EXTERNOS DIANTEIRO E TRASEIRO
ENYDYNE® H 871
POLYLITE ® 10228
CAPÔ
POLYDYNE®9050
PARA-CHOQUES
POLYDYNE® 7215

## Slide 35
Obrigado!
e-mail: cristian.campos@reichhold.com